## Slide 1: 钛及其化合物
化学化工学院
迟玉贤
课程:《无机化学》

## Slide 4
钛

## Slide 5
金红石TiO2 的结构
TiO2 的多面体表示
1. Ti的存在、性质和应用
(1) 存在和发现
Ti, 1791年, 英国 格列高尔,
在地壳中的含量: 0.42%
主要矿物: 金红石 TiO2, 钛铁矿 FeTiO3

## Slide 6
(2) Ti单质的性质和应用
密度小, 4.54g·cm-3，比钢轻 43%
强度高, 合金抗拉强度达180 kg · mm-2
耐高温, 适应温度宽
耐强腐蚀性 (不怕酸、碱、海水、体液)
2Ti + 6HCl(热, 浓) = 2TiCl3 + 3H2↑
Ti + 6HF = TiF62– + 2H+ + 2H2↑
亲生物性, 有记忆性等.

## Slide 7
用途广泛：
宇宙飞船, 飞机;
船舶, 潜艇;
武器装备;
人造关节;
自行车等。

## Slide 8
5℃分离去FeSO4晶体, 水解
TiOSO4 + 2 H2O H2TiO3 + H2SO4
煅烧
(冷却后称钛白）TiO2 + H2O
FeTiO3+ 2H2SO4 FeSO4 +TiOSO4+2H2O
80℃
(3) Ti单质的制备

## Slide 9
TiCl4 真空分馏纯化, 冷凝
TiCl4 + 2 Mg Ti + 2 MgCl2
1000℃下真空蒸馏除去Mg、MgCl2，电弧熔化铸锭
797 ℃
Ar
1000-1100 ℃
TiO2 + 2C + 2Cl2 TiCl4 + 2CO↑

## Slide 10
2. Ti的重要化合物
Ti的价电子层结构: 3d24s2
Ti的氧化态: +4 (稳定)
+3
+2

## Slide 11
(1) TiO2
自然界以金红石形式存在, 红色或黄色晶体。
纯TiO2,俗称钛白, 白色粉末, 白色颜料,
不溶于水, 不溶于稀酸或稀碱溶液,
溶于HF酸和浓H2SO4.
TiO2 + 6HF = H2[TiF6] + 2H2O
TiO2 + 2H2SO4（浓） = Ti(SO4)2 + 2H2O
TiO2 + H2SO4 （浓） = TiOSO4 + H2O

## Slide 12
应用: TiO2, 优良白色颜料
纳米TiO2的功能
防紫外线
光催化
杀菌
增白
防雾及自清洁
吸附降解

## Slide 13
纳米TiO2的应用
牙膏
化妆品
自清洁玻璃
高档
汽车漆
空气净化
抗菌
除臭
污水处理
食品
添加剂

## Slide 14
(2) 四氯化钛 (TiCl4) 最重要的卤化物
TiO2
TiCl4
Zn/H2
△
TiO2•nH2O 白色
TiCl3紫色
Mg
NaTiO3
TiOSO4
HCl
H2O
H2TiCl6深黄色
△ C,Cl2
Ti
△
浓H2SO4
浓NaOH
作业: 写出上述化学反应方程式。
H2O2
中等
酸度
[TiO(H2O2)]2+
橘黄色

## Slide 15
小结:
1. Ti单质的性质, 应用及制备。
2. 纳米TiO2的性质及应用。
3. TiCl4的性质。

## Slide 16
谢谢！
敬请批评指正！